Ремонт клапанных коробок

Ремонт клапанных коробок

1.	Объект – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

2.	Документы для применения	3

3.	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

4.	Объем работ/Поставки	3

5.	Техническое описание	5

6.	дополнительные ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	9

7.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	10

8.	Документация	10

9.	График.	10

10.	Приложение	11

| ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПИСЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработал | Проверил | Согласовал | Согласовал | Согласовал | Согласовал | Утвердил |

Лист изменений

| Ред. | Дата | Описание |
| --- | --- | --- |
| Ред. A | 13.08.2018 | Начальный выпуск |

Объект – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Восстановление клапанных коробок паровой турбины высокого давления до чертежных размеров с помощью наплавки металла и последующей механической обработки.

Документы для применения

Чертежи механической обработки клапанных коробок (см. приложение)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соответствие геометрических параметров клапанных коробок чертежу. Отсутствие дефектов по результатам проведения визуального контроля, контроля проникающими веществами и магнитопорошковой дефектоскопии.

Объем работ/Поставки

4.1.	Предоставление услуг

| Услуга | Исполнитель | Заказчик | НП |
| --- | --- | --- | --- |
| Пескоструйная очистка поверхностей канавки | х |  |  |
| Дефектация |  | х |  |
| Фрезерование торца клапанной коробки ТНД | x |  |  |
| Контроль плоскостности торца и шероховатости | x |  |  |
| Подготовка перед транспортировкой | х |  |  |

4.2. 	Физическая поставка

Две идентичные клапанные коробки согласно чертежу

Техническое описание

- Содержание работ

- Пескоструйная очистка внешних поверхностей коробки

- Дефектация коробок

- Фрезерование опорного торца, с целью восстановления плоскостности. Припуск по торцу                  0 … 0.3 мм; Операция производится на двух идентичных коробках.

- По результатам окончательного этапа механической обработки Исполнитель составляет отчет о контроле геометрических параметров обработанных поверхностей и предоставляет его Заказчику для согласования.

- Упаковка перед транспортировокой

- Общие характеристики изделия, требования по точности обработки и качества поверхностного слоя

- Габаритные размеры клапанных коробок (ДхШхВ): 1705х726х850;

- Габаритные размеры клапанных коробок 2500 кг;

- Материал - низкоуглеродистая сталь (аналог Сталь 20);

- Допустимое отклонение от плоскостности торцев при фрезеровании 0.04 мм. Шероховатость при фрезеровании Ra 1.6 мкм. Уступы не допускаются;

- Требования к поставщикам

- Использование подходящих методов выполнения работ. Работы, осуществляемые с целью исполнения указанного в контракте объема работ, должны соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям, специальные процессы должны быть аттестованы и подвергнуты постоянному мониторингу и валидации

- Использование подходящих расходных материалов и сырья, что должно быть подтверждено наличием сертификатов соответствия, деклараций о соответствии (там, где применимо), паспортами качества, протоколами испытаний и т.д.

- Использование оборудования, подходящего для выполнения конкретного вида работ. Оборудование должно соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям, быть исправным в момент выполнения работ

- Использование подходящих средств мониторинга и измерения. Там, где это требуется и применимо, средства мониторинга и измерения должны быть поверены/калиброваны, свидетельства поверки/калибровки должны быть актуальны в момент проведения работ, средства мониторинга и измерения должны быть исправны и защищены от регулировок

- Привлечение персонала, обладающего компетенцией, достаточной для выполнения указанного объема работ. Квалификация персонала должна быть подтверждена наличием удостоверений о повышении квалификации, допусками к отдельным видам работ, свидетельствами об аттестации и т.д.

- Привлечение для выполнения работ субподрядчиков, к которым применимы все выше обозначенные требования и прошедших согласование с Заказчиком. Все процессы, переданные на выполнение сторонней организации, должны находиться под управлением поставщика.

- Все записи, удостоверяющие соответствие выполняемых работ предъявляемым требованиям, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Рисунок 5.2.1 – Обрабатываемые поверхности клапанной коробки ТНД

Рисунок 5.2.2 – Фрагмент чертежа клапанных коробок

дополнительные ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Исполнитель своевременно извещает Заказчика обо всех несоответствиях, выявленных в процессе ремонта.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Упаковка

Упаковка клапанных коробок перед транспортировкой должна обеспечивать защиту его поверхностей от механических повреждений, грязи, пыли, атмосферных осадков и иных факторов, возникающих при транспортировке. Целесообразно выполнить упаковку клапанных коробок аналогично той, в которой он был отправлен Заказчику.

- Транспортировка

Выполняется Заказчиком

- Погрузочно-разгрузочные работы

В Погрузочно-разгрузочные работы выполняется Исполнителем

- Сборка

Окончательная сборка корпусов производится Заказчиком. Сборка-разборка клапанных коробок с целью механической обработки его поверхностей производится Исполнителем.

Документация

| Документ | Предоставляется | Не предоставляется |
| --- | --- | --- |
| Отчет о контроле геометрических параметров после окончательной обработки | да |  |

График.

Цикл производства работ, выполняемых Исполнителем с момента поступления клапанных коробок до даты его отгрузки должен составлять 15 дней.

Приложение

- 501E275YA.pdf чертеж клапанной коробки ТНД (только после подписания Соглашения о конфиденциальности)

- 501E275FY.pdf чертеж клапанной коробки ТВД (только после подписания Соглашения о конфиденциальности)