Ремонт корпуса ТНД

Ремонт корпуса ТНД

1.	Объект – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

2.	Документы для применения	3

3.	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

4.	Объем работ/Поставки	3

5.	Техническое описание	6

6.	Дополнительные ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	9

7.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	9

8.	Документация	10

9.	График.	10

10.	Приложение	10

| ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПИСЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработал | Проверил | Согласовал | Согласовал | Согласовал | Согласовал | Утвердил |

Лист изменений

| Ред. | Дата | Описание |
| --- | --- | --- |
| Ред. A | 13.08.2018 | Начальный выпуск |

Объект – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Восстановление корпуса паровой турбины низкого давления до чертежных размеров с помощью наплавки металла и последующей механической обработки.

Документы для применения

Чертежи механической обработки корпуса ТНД – см. приложение

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соответствие геометрических параметров корпуса чертежу. Отсутствие дефектов по результатам проведения визуального контроля, контроля проникающими веществами и магнитопорошковой дефектоскопии.

Объем работ/Поставки

4.1.	Предоставление услуг

| Услуга | Исполнитель | Заказчик | НП |
| --- | --- | --- | --- |
| - Пескоструйная обработка наружных поверхностей | х |  |  |
| - Дефектация корпуса: ВИК, капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия |  | х |  |
| - Сборка верхней и нижней половин корпуса | х |  |  |
| - Черновое растачивание канавок корпуса под наплавку металла | x |  |  |
| - Наплавка металла в канавках корпуса | x |  |  |
| - Термическая обработка для снятия напряжений | x |  |  |
| - Разборка корпуса (снятие верхней половины) | х |  |  |
| - Чистовое фрезерование торцев (восстановление плоскостности) | x |  |  |
| - Сборка верхней и нижней половин корпуса |  |  |  |
| - Чистовое растачивание канавок корпуса по размерам чертежа | x |  |  |
| - Чистовое растачивание шести позиционирующих отверстий диаметром 57 мм | x |  |  |
| - Контроль геометрических параметров, составление отчета о контроле | х |  |  |
| - Капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия |  | х |  |
| - Упаковка перед транспортировкой | х |  |  |

4.2. 	Физическая поставка

Корпус паровой турбины низкого давления, состоящий из двух половин корпусов, образующих полость для установки ротора (рисунок 4.2.1). Может поставляться как в собранном, так и разобранном виде. В случае, если корпус поставляется разобранным, дополнительно к верхней и нижней половинам в объем поставки входит соединяющий их крепеж.

3200

3200

Рисунок 4.2.1 – Общий вид нижней половины корпуса после ремонта

1800

1800

2800

2800

Рисунок 4.2.2 – Корпус ТНД (вид спереди)

Рисунок 4.2.3 – Фотография канавки корпуса после ремонта

Техническое описание

- Содержание работ

- Пескоструйная обработка наружных поверхностей корпуса

- Дефектация корпуса: ВИК, капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия – выполняется Заказчиком

- Сборка верхней и нижней половин корпуса – необходимо соединить и закрепить между собой верхнюю и нижнюю половины перед растачиванием

- Растачивание внутренних канавок корпуса ТНД под наплавку материала – 15 канавок с минимальным припуском 1 мм по торцам канавок;

- Наплавка металла в канавках для создания припуска на обработку по торцам и диаметрам канавок в соответствие с данными геометрического контроля. Минимальная толщина наплавки после механической обработки 1 мм.

- Термическая обработка для снятия напряжений, проверка твердости и структуры металла до и после термообработки;

- Разборка корпуса перед фрезерованием

- Фрезерование торцев (фрезерная) – 2 опорных торца, 2 торца плоскости разъема корпуса с целью восстановления плоскостности. Припуск по торцу 0 … 0.3 мм (см. рисунок 5.2.1);

- Сборка верхней и нижней половин корпуса – необходимо соединить и закрепить между собой верхнюю и нижнюю половины перед растачиванием

- Обработка канавок в размер (горизонтально-расточная) – 15 канавок;

- Растачивание 6-ти отверстий диаметром 57 мм (горизонтально-расточная);

- Контроль геометрических параметров, составление отчета о контроле. По всем обработанным поверхностям

- Капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия всех механически обработанных поверхностей – выполняется Заказчиком

- Упаковка перед транспортировкой

- Общие характеристики изделия, требования по точности обработки и качества поверхностного слоя

- Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ): 3200х1900х1600 мм;

- Масса корпуса 14060 кг;

- Материал корпуса - низкоуглеродистая сталь (аналог Сталь 20);

- Допуски при предварительной расточке канавок (до наплавки металла) не регламентированы. Удаление металла производится до полного удаления выявленных дефектов корпуса и обеспечения «чистой» поверхности под наплавку металла толщиной не менее 1 мм;

- Допустимое отклонение от плоскостности торцев при фрезеровании 0.05 мм. Шероховатость при фрезеровании Ra 3.2 мкм. Уступы не допускаются;

- Допуски на осевые размеры при чистовом растачивании канавок 0.025 … 0,1 мм (согласно чертежу)

- Допуски на диаметральные размеры при чистовом растачивании канавок и отверстий 0.025 … 0,075 мм (согласно чертежу);

- Шероховатость поверхностей при чистовом растачивании 1.25 … 3.2 мкм (согласно чертежу);

- Требования к поставщикам

- Использование подходящих методов выполнения работ. Работы, осуществляемые с целью исполнения указанного в контракте объема работ, должны соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям, специальные процессы должны быть аттестованы и подвергнуты постоянному мониторингу и валидации

- Использование подходящих расходных материалов и сырья, что должно быть подтверждено наличием сертификатов соответствия, деклараций о соответствии (там, где применимо), паспортами качества, протоколами испытаний и т.д.

- Использование оборудования, подходящего для выполнения конкретного вида работ. Оборудование должно соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям, быть исправным в момент выполнения работ

- Использование подходящих средств мониторинга и измерения. Там, где это требуется и применимо, средства мониторинга и измерения должны быть поверены/калиброваны, свидетельства поверки/калибровки должны быть актуальны в момент проведения работ, средства мониторинга и измерения должны быть исправны и защищены от регулировок

- Привлечение персонала, обладающего компетенцией, достаточной для выполнения указанного объема работ. Квалификация персонала должна быть подтверждена наличием удостоверений о повышении квалификации, допусками к отдельным видам работ, свидетельствами об аттестации и т.д.

- Привлечение для выполнения работ субподрядчиков, к которым применимы все выше обозначенные требования и прошедших согласование с Заказчиком. Все процессы, переданные на выполнение сторонней организации, должны находиться под управлением поставщика.

- Все записи, удостоверяющие соответствие выполняемых работ предъявляемым требованиям, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Рисунок 5.2.1 – Поверхности корпуса, подлежащие обработке при ремонте

Рисунок 5.2.2 – Фрагмент чертежа корпуса ТНД

Дополнительные ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель своевременно извещает Заказчика обо всех несоответствиях, выявленных в процессе ремонта.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Упаковка

Упаковка корпуса перед транспортировкой должна обеспечивать защиту его поверхностей от механических повреждений, грязи, пыли, атмосферных осадков и иных факторов, возникающих при транспортировке. Целесообразно выполнить упаковку корпуса аналогично той, в которой он был отправлен Заказчику.

- Транспортировка

Выполняется Заказчиком

- Сборка

Окончательная сборка корпусов производится Заказчиком. Сборка-разборка корпуса с целью механической обработки его поверхностей производится Исполнителем.

Документация

| Документ | Предоставляется | Не предоставляется |
| --- | --- | --- |
| Отчет о контроле геометрических параметров после окончательной обработки | да |  |
| Отчет по термической обработке | да |  |

График.

Цикл производства работ, выполняемых Исполнителем с момента поступления корпуса до даты его отгрузки должен составлять 45 дней.

Приложение

- 501E493DE.pdf чертеж корпуса (сторона выхлопа) (только после подписания Соглашения о конфиденциальности)

- 501E491EB.pdf чертеж корпуса (сторона входа пара, подшипник) (только после подписания Соглашения о конфиденциальности)

- 509E426CA HP shell.pdf - чертеж корпуса (сторона входа пара) (только после подписания Соглашения о конфиденциальности)