Ремонт корпуса датчиков

Ремонт корпуса датчиков

1.	Объект – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

2.	Документы для применения	3

3.	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

4.	Объем работ/Поставки	3

5.	Техническое описание	4

6.	дополнительные ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	8

7.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	8

8.	Документация	9

9.	График.	9

10.	Приложение	9

| ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПИСЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработал | Проверил | Согласовал | Согласовал | Согласовал | Согласовал | Утвердил |

Лист изменений

| Ред. | Дата | Описание |
| --- | --- | --- |
| Ред. A | 13.08.2018 | Начальный выпуск |

Объект – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Восстановление корпуса датчиков паровой турбины высокого давления до чертежных размеров с помощью наплавки металла и последующей механической обработки.

Документы для применения

Чертеж модификации корпуса датчиков (см. приложение)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соответствие геометрических параметров корпуса датчиков чертежу. Отсутствие дефектов по результатам проведения визуально-измерительного контроля.

Объем работ/Поставки

4.1.	Предоставление услуг

| Услуга | Исполнитель | Заказчик | НП |
| --- | --- | --- | --- |
| Пескоструйная очистка | х |  |  |
| Дефектация |  | х |  |
| Фрезерование канавки под прокладку кабеля | х |  |  |
| Чистовое фрезерование торцев (восстановление плоскостности) | x |  |  |
| Контроль геометрических параметров, составление отчета о контроле | х |  |  |
| Упаковка перед транспортировкой | х |  |  |

4.2. 	Физическая поставка

Корпус датчиков, состоящая из двух половин с разъемом в горизонтальной плоскости по оси. Поставляется в разобранном виде.

Рисунок 4.2.1 – Общий вид нижней корпуса датчиков, закреплённого на подшипниковой опоре

Техническое описание

- Содержание работ

- Пескоструйная очистка наружных поверхностей корпуса

- Дефектация корпуса (выполняется Заказчиком)

- Фрезерование канавки под прокладку кабеля

- Фрезерование контактных торцев (см. рисунок 5.2.1)

- Контроль геометрических параметров, составление отчета о контроле

- Упаковка перед транспортировкой

- Общие характеристики изделия, требования по точности обработки и качества поверхностного слоя

- Габаритные размеры корпуса датчиков (ДхШхВ): 550х1200х1100;

- Масса корпуса датчиков 300 кг;

- Материал корпуса датчиков - низкоуглеродистая сталь (аналог Сталь 20);

- Допустимое отклонение от плоскостности торцев при фрезеровании 0.04 мм. Шероховатость при фрезеровании Ra 3.2 мкм. Уступы не допускаются;

- Ширина канавки 9.5 мм, глубина 19 мм. Шероховатость при фрезеровании Ra 6.3 мкм;

- Допуски на размеры канавки по 14-му квалитету

- Требования к поставщикам

- Использование подходящих методов выполнения работ. Работы, осуществляемые с целью исполнения указанного в контракте объема работ, должны соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям, специальные процессы должны быть аттестованы и подвергнуты постоянному мониторингу и валидации

- Использование подходящих расходных материалов и сырья, что должно быть подтверждено наличием сертификатов соответствия, деклараций о соответствии (там, где применимо), паспортами качества, протоколами испытаний и т.д.

- Использование оборудования, подходящего для выполнения конкретного вида работ. Оборудование должно соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям, быть исправным в момент выполнения работ

- Использование подходящих средств мониторинга и измерения. Там, где это требуется и применимо, средства мониторинга и измерения должны быть поверены/калиброваны, свидетельства поверки/калибровки должны быть актуальны в момент проведения работ, средства мониторинга и измерения должны быть исправны и защищены от регулировок

- Привлечение персонала, обладающего компетенцией, достаточной для выполнения указанного объема работ. Квалификация персонала должна быть подтверждена наличием удостоверений о повышении квалификации, допусками к отдельным видам работ, свидетельствами об аттестации и т.д.

- Привлечение для выполнения работ субподрядчиков, к которым применимы все выше обозначенные требования и прошедших согласование с Заказчиком. Все процессы, переданные на выполнение сторонней организации, должны находиться под управлением поставщика.

- Все записи, удостоверяющие соответствие выполняемых работ предъявляемым требованиям, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

фрезерование канавки (с 2-х сторон)

фрезерование канавки (с 2-х сторон)

Рисунок 5.2.1 – Поверхности корпуса датчиков, подлежащие обработке при ремонте

Рисунок 5.2.2 – Фрагмент чертежа корпуса датчиков (форма паза)

дополнительные ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Исполнитель своевременно извещает Заказчика обо всех несоответствиях, выявленных в процессе ремонта.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Упаковка

Упаковка корпуса датчиков перед транспортировкой должна обеспечивать защиту его поверхностей от механических повреждений, грязи, пыли, атмосферных осадков и иных факторов, возникающих при транспортировке. Целесообразно выполнить упаковку корпуса датчиков аналогично той, в которой он был отправлен Заказчику.

- Транспортировка

Выполняется Заказчиком

- Погрузочно-разгрузочные работы

В Погрузочно-разгрузочные работы выполняется Исполнителем

- Сборка

Окончательная сборка корпусов производится Заказчиком. Сборка-разборка корпуса датчиков с целью механической обработки его поверхностей производится Исполнителем.

Документация

| Документ | Предоставляется | Не предоставляется |
| --- | --- | --- |
| Отчет о контроле геометрических параметров после окончательной обработки | да |  |
| Отчет по капиллярной дефектоскопии после обработки (опционально) | По согласованию |  |

График.

Цикл производства работ, выполняемых Исполнителем с момента поступления корпуса датчиков до даты его отгрузки должен составлять 45 дней.

Приложение

- 118T9976.pdf чертеж корпуса датчиков (только после подписания Соглашения о конфиденциальности)