Ремонт подшипниковых опор

Ремонт подшипниковых опор

1.	Объект – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

2.	Документы для применения	3

3.	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3

4.	Объем работ/Поставки	3

5.	Техническое описание	5

6.	дополнительные ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	9

7.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	9

8.	Документация	10

9.	График.	10

10.	Приложение	10

| ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПИСЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработал | Проверил | Согласовал | Согласовал | Согласовал | Согласовал | Утвердил |

Лист изменений

| Ред. | Дата | Описание |
| --- | --- | --- |
| Ред. A | 13.08.2018 | Начальный выпуск |

Объект – ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Восстановление подшипниковых опор паровой турбины высокого давления до чертежных размеров с помощью наплавки металла и последующей механической обработки.

Документы для применения

Чертежи механической обработки подшипниковых опор (см. приложение)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соответствие геометрических параметров подшипниковых опор чертежу. Отсутствие дефектов по результатам проведения визуального контроля, контроля проникающими веществами и магнитопорошковой дефектоскопии.

Объем работ/Поставки

  - Предоставление услуг

| Услуга | Исполнитель | Заказчик | НП |
| --- | --- | --- | --- |
| - Пескоструйная обработка наружных поверхностей | х |  |  |
| - Дефектация корпуса: ВИК, капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия |  | х |  |
| - Сборка верхней и нижней половин опор | х |  |  |
| - Черновое растачивание канавок корпуса под наплавку металла | x |  |  |
| - Наплавка металла в канавках опор | x |  |  |
| - Термическая обработка для снятия напряжений | x |  |  |
| - Разборка опор (снятие верхней половины) | х |  |  |
| - Чистовое фрезерование торцев (восстановление плоскостности) | x |  |  |
| - Сборка верхней и нижней половин опор |  |  |  |
| - Чистовое растачивание канавок корпуса по размерам чертежа | x |  |  |
| - Контроль геометрических параметров, составление отчета о контроле | х |  |  |
| - Капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия |  | х |  |
| - Упаковка перед транспортировкой | х |  |  |

4.2. 	Физическая поставка

Две идентичные подшипниковые опоры, каждая состоит двух половин с разъемом в горизонтальной плоскости по оси. Могут поставляться как в собранном, так и разобранном виде. В случае, если опоры поставляются разобранным, дополнительно к верхней и нижней половинам в объем поставки входит соединяющий их крепеж.

Рисунок 4.2.1 – Общий вид нижней половины подшипниковой опоры после ремонта

Рисунок 4.2.2 – Фотография канавки после ремонта (наплавки и растачивание)

Техническое описание

- Содержание работ

- Пескоструйная обработка наружных поверхностей корпуса

- Дефектация корпуса: ВИК, капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия – выполняется Заказчиком

- Сборка верхней и нижней половин корпуса – необходимо соединить и закрепить между собой верхнюю и нижнюю половины перед растачиванием

- Растачивание внутренних канавок под наплавку материала – 8 канавок с минимальным припуском 1 мм по торцам канавок;

- Наплавка металла в канавках для создания припуска на обработку по торцам и диаметрам канавок в соответствие с данными геометрического контроля. Минимальная толщина наплавки после механической обработки 1 мм.

- Термическая обработка для снятия напряжений, проверка твердости и структуры металла до и после термообработки;

- Разборка опор перед фрезерованием (демонтаж верхней части)

- Фрезерование торцев (фрезерная) – 2 опорных торца, 2 торца плоскости разъема корпуса с целью восстановления плоскостности. Припуск по торцу 0 … 0.3 мм (см. рисунок 5.2.1);

- Сборка верхней и нижней половин корпуса – необходимо соединить и закрепить между собой верхнюю и нижнюю половины перед растачиванием.

- Обработка канавок и диаметров отверстий в размер – см. рисунок 5.2.1;

- Контроль геометрических параметров, составление отчета о контроле. По всем обработанным поверхностям

- Капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия всех механически обработанных поверхностей – выполняется Заказчиком

- Упаковка перед транспортировокой

- Общие характеристики изделия, требования по точности обработки и качества поверхностного слоя

- Габаритные размеры подшипниковых опор (ДхШхВ): 550х1200х1100;

- Масса подшипниковых опор 2500 кг;

- Материал подшипниковых опор - низкоуглеродистая сталь (аналог Сталь 20);

- Допуски при предварительной расточке канавок (до наплавки металла) не регламентированы. Удаление металла производится до полного удаления выявленных дефектов подшипниковых опор и обеспечения «чистой» поверхности под наплавку металла толщиной не менее 1 мм;

- Допустимое отклонение от плоскостности торцев при фрезеровании 0.05 мм. Шероховатость при фрезеровании Ra 3.2 мкм. Уступы не допускаются;

- Допуски на осевые размеры при чистовом растачивании канавок 0.025 (согласно чертежам)

- Допуски на диаметральные размеры при чистовом растачивании канавок и отверстий 0.025 … 0,075 мм (согласно чертежу);

- Шероховатость поверхностей при чистовом растачивании 1.25 … 3.2 мкм (согласно чертежу);

Требования к поставщикам

- Использование подходящих методов выполнения работ. Работы, осуществляемые с целью исполнения указанного в контракте объема работ, должны соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям, специальные процессы должны быть аттестованы и подвергнуты постоянному мониторингу и валидации

- Использование подходящих расходных материалов и сырья, что должно быть подтверждено наличием сертификатов соответствия, деклараций о соответствии (там, где применимо), паспортами качества, протоколами испытаний и т.д.

- Использование оборудования, подходящего для выполнения конкретного вида работ. Оборудование должно соответствовать всем применимым нормативным и законодательным требованиям, быть исправным в момент выполнения работ

- Использование подходящих средств мониторинга и измерения. Там, где это требуется и применимо, средства мониторинга и измерения должны быть поверены/калиброваны, свидетельства поверки/калибровки должны быть актуальны в момент проведения работ, средства мониторинга и измерения должны быть исправны и защищены от регулировок

- Привлечение персонала, обладающего компетенцией, достаточной для выполнения указанного объема работ. Квалификация персонала должна быть подтверждена наличием удостоверений о повышении квалификации, допусками к отдельным видам работ, свидетельствами об аттестации и т.д.

- Привлечение для выполнения работ субподрядчиков, к которым применимы все выше обозначенные требования и прошедших согласование с Заказчиком. Все процессы, переданные на выполнение сторонней организации, должны находиться под управлением поставщика.

- Все записи, удостоверяющие соответствие выполняемых работ предъявляемым требованиям, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Рисунок 5.2.1 – Поверхности подшипниковых опор, подлежащие обработке при ремонте

Рисунок 5.2.2 – Фрагмент чертежа подшипниковых опор

дополнительные ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель своевременно извещает Заказчика обо всех несоответствиях, выявленных в процессе ремонта.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Упаковка

Упаковка подшипниковых опор перед транспортировкой должна обеспечивать защиту его поверхностей от механических повреждений, грязи, пыли, атмосферных осадков и иных факторов, возникающих при транспортировке. Целесообразно выполнить упаковку подшипниковых опор аналогично той, в которой он был отправлен Заказчику.

- Транспортировка

Выполняется Заказчиком

- Погрузочно-разгрузочные работы

В Погрузочно-разгрузочные работы выполняется Исполнителем

- Сборка

Окончательная сборка корпусов производится Заказчиком. Сборка-разборка подшипниковых опор с целью механической обработки его поверхностей производится Исполнителем.

Документация

| Документ | Предоставляется | Не предоставляется |
| --- | --- | --- |
| Отчет о контроле геометрических параметров после окончательной обработки | да |  |
| Отчет по термообработке | да |  |

График.

Цикл производства работ, выполняемых Исполнителем с момента поступления подшипниковых опор до даты его отгрузки должен составлять 45 дней.

Приложение

- 501E435BB.pdf чертеж подшипниковых опор (только после подписания Соглашения о конфиденциальности)